РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ  МАШИННЫМ СПОСОБОМ.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При проведении работ, а также в течение срока высыхания материала следует соблюдать температуру воздуха в помещении в пределах от +5 до +30˚С и уровень влажности воздуха не более 75%.

- Подготовка основания

Основание должно быть, прочным, сухим, обладать несущей способностью.

Перед нанесением материала удалить с поверхности пыль, осыпающиеся элементы, малярные покрытия и другие загрязнения. Все значительный неровности, выбоины, трещины глубиной более 20 мм предварительно заделать ремонтным составом  REM-50.

Поверхность необходимо обработать грунтом UNIS «ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ» до снижения впитывающей способности основания . Не допускается запыление загрунтованных поверхностей. Перед нанесением наливного пола дождаться полного высыхания грунта. Компания UNIS не гарантирует качество и долговечность получаемой поверхности в случае применения грунтов других производителей.

Перед нанесением раствора по периметру помещения на вертикальные поверхности на всю высоту заливки укладывается кромочная(демпферная) лента для наливных полов.

Для контроля уровня заливки устанавливаются маяки.

- Приготовление раствора

В первую очередь необходимо подготовить к работе оборудование для машинного нанесения штукатурного раствора согласно инструкции по эксплуатации.

Работа начинается с подключения воды и электропитания. При заливке смеси, во избежание образования мест с неоднородной прочностью, важно поддерживать постоянный расход воды.

В бункер засыпается сухая смесь. Опытным путем устанавливается расход воды исходя из соотношения – «сухая смесь-вода», указанного на упаковке в соответствии с требуемой подвижностью растворной смеси.

Расход воды контролируют по растекаемости раствора, вылитого из емкости объемом 200 мл на гладкую, невпитывающую поверхность. Растекаемость готового раствора должна соответствовать Рк для конкретного пола:

Для Рк3 - от 15 до 18 см

Для Рк4 - от 18 до 22 см

Для Рк5 - от 22 до 26 см

Для Рк6 - от 26 до 30 см

Для Рк7 - свыше 30 см

Не допускать передозировки воды! Излишек воды приводит к расслаиванию раствора, замедляет процесс высыхания, ослабляет прочность пола и является одной из причин образования трещин.

- Нанесение материала

Работы производить в закрытом помещении при температуре  не менее  +5° С. Следует избегать  сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Приготовленный раствор в течение 15-20 минут выливается на основание сплошной полосой по ширине выбранного участка заливки и распределяется по поверхности при помощи правила, металлического шпателя или ракли до достижения заданного уровня.

Заливка пола толщиной более 5 мм осуществляется по маякам.

Для получения гладкой поверхности необходимо с помощью игольчатого валика выгнать пузырьки воздуха из раствора. Длина иголок валика должна превышать толщину заливки не менее чем на 10 мм. Прокатывание игольчатым валиком должно быть завершено не позднее чем через 15 минут после выливания раствора.

Погружные  (реперные) маяки удаляются сразу после заливки и выравнивании участка пола. Стационарные маяки удаляются после затвердевания пола.

Рекомендации

Очистку инструмента и оборудования проводить сразу после окончания работы.

Поверхность наливного пола следует беречь от сквозняков и не допускать слишком быстрого высыхания.